|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ И ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 19425-74 ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ И ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ Special-purpose steel I-beams and channels. Dimensions ГОСТ 19425-74 Взамен ГОСТ 5157-53 в части балок двутавровых для подвесных путей Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 января 1974 г. № 149 срок введения установлен с 01.01.75 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.06.85 № 2031 срок действия продлен до 01.07.95 1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные двутавровые балки для подвесных путей (М), армировки шахтных стволов (С) и швеллеры для автомобильной промышленности (С). 1а. По точности прокатки профили изготовляют: высокой точности-А, обычной точности-В. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 2. Форма, размеры балок и швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные величины должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и табл. 1. Условные обозначения к черт. 1 и 2 и табл. 1: Черт. 1 Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть не более: для балок М-12 %, для балок С-16 %. Черт. 2 Примечание. Уклон внутренних граней полок дол жен быть не более 10 %. h- высота; b- ширина полки; s- толщина стенки; t- средняя толщина полки; R- радиус внутреннего закругления; r- радиус закругления полки; I- момент инерции; W- момент сопротивления; i- радиус инерции; S- статический момент полусечения; zo- расстояние от оси у-у до наружной грани стенки. Таблица 1 Номер h b s t R r Площадь Масса Справочные величины для осей профиля попереч- 1 м, кг х-х у-у zo, см мм ного сечения, см2 Ix, см4 Wх, см3 ix, см Sx, см3 Iv, см4 Wv, см3 iv, см Балки двутавровые 14С 140 80 5,5 9,1 7,5 3,8 21,5 16,9 712 102 5,75 58,4 64,8 16,2 1,74 - 20С 200 100 7,0 11,4 9,0 4,5 35,6 27,9 2370 237 8,16 136 159 31,8 2,11 - 20Са 200 102 9,0 11,4 9,0 4,5 39,6 31,1 2500 250 7,95 146 170 33,3 2,07 - 22С 220 110 7,5 12,3 9,5 4,8 42,1 33,1 3400 310 9,00 178 228 41,5 2,32 - 27С 270 122 8,5 13,7 10,5 5,3 51,5 42,8 6550 485 11,0 279 346 56,7 2,52 - 27Са 270 124 10,5 13,7 10,5 5,3 59,9 47,0 6870 507 10,7 297 366 59,0 2,47 - 36С 350 140 11,0 15,8 12,0 6,0 90,9 71,3 17360 964 13,8 574 618 88,3 2,61 - 18М 180 90 7,0 12,0 9,0 3,5 32,9 25,8 1760 196 7,32 113 130 28,9 1,99 - 24М 240 110 8,2 14,0 10,5 4,0 48,7 38,3 4640 387 9,75 223 276 50,2 2,38 - 30М 300 130 9,0 15,0 12,0 6,0 64,0 50,2 9500 633 12,2 364 480 73,9 2,74 - 36М 360 130 9,5 16,0 14,0 6,0 73,8 57,9 15340 852 14,4 493 518 79,7 2,65 - 45М 450 150 10,5 18,0 16,0 7,0 98,8 77,6 31900 1420 18,0 821 892 119 3,00 - Швеллеры 18С 180 68 7,0 10,5 10,5 5,3 25,7 20,2 1272 141 7,04 83,5 98,5 20,1 1,96 1,88 18Ca 180 70 9,0 10,5 10,5 5,3 29,3 23,0 1370 152 6,84 91,6 111 21,3 1,95 1,84 20С 200 73 7,0 11,0 11,0 5,5 28,8 22,6 1780 178 7,86 104,7 128 24,2 2,11 2,01 30С 300 87 9,5 13,5 13,5 6,8 49,6 39,1 6500 433 11,4 259,7 289 44,0 2,41 2,13 Примечания: 1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 2. Радиусы закруглений, указанные на черт. 1 и 2, на профилях, не определяются и даны для построения калибра. 3. Предельные отклонения по размерам профилей должны соответствовать указанным в табл. 2. Таблица 2 Размеры, мм Предельные отклонения Номер профиля по высоте профиля по ширине полки по толщине Точность прокатки полки обычная высокая обычная высокая 14 - ± 2,0 ± 2,0 +1,0 -2,0 -0,061 18 ± 2,5 - ± 2,5 - Плюсовые отклонения Св. 18 до 30 - ± 3,0 - ± 3,0 ограничиваются предельными 36 ± 3,5 - ± 3,5 - отклонениями 45 ± 4,0 - ± 4,0 - по массе Примечание. Определение толщины полок профилей проводится по калибрам в валках при их расточке. 4. Уклон наружной грани профилей не должен превышать 0,015 b. По требованию потребителя профили изготовляются с уклоном наружной грани полки не более 0,0125 b. 5. Кривизна стенки по высоте сечения профиля не должна превышать 0,15 s. 6. Притупление наружных кромок полок профилей до № 24 включительно не должно превышать 0,3 t ,свыше № 24-3 мм. (Измененная редакция, Изм. № 2). 7. По требованию потребителя несимметричность фланцев полок балок относительно вертикальной оси не должна превышать Ѕ суммы предельных отклонений по ширине полки. (Измененная редакция, Изм. № 2). 8. В соответствии с заказом балки и швеллеры изготовляются длиной от 4 до 13 м: мерной длины; кратной мерной длины; мерной длины с остатком до 5 % массы партии; кратной мерной длины с остатком до 5 % массы партии; немерной длины. Остатком считаются профили длиной не менее 3 мм. 9. По требованию потребителя допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной и длиной свыше 13 м. (Измененная редакция, Изм. № 2). 10. При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие профилей длиной не менее 3 м в количестве не более 5 % массы партии. 11. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать: + 40 мм-при длине до 8 м; + 80 мм-при длине св. 8 м. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины для высокой точности прокатки не должны превышать: + 40 мм-при длине до 8 м; + 5 мм на каждый метр свыше 8 м. 12. Кривизна профилей в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,2 % длины. Кривизна профилей в вертикальной и горизонтальной плоскостях для высокой точности прокатки и не должна превышать 0,15 % длины для профилей высотой до 360 мм и 0,1 % длины-для профилей высотой свыше 360 мм. 10-12.(Измененная редакция, Изм. № 2). 13. На каждом профиле дополнительно к требованиям ГОСТ 7566-81 в части маркировки проката должен быть нанесен номер профиля с индексами М или С (18М, 20Са, 36С и т. д.). 14. Определение размеров проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля. Высота балки измеряется по оси у-у, швеллера-в плоскости стенки. 15. Предельные отклонения по массе 1 м профиля не должны превышать плюс 3-минус 5 %. Предельные отклонения проверяются предприятием-изготовителем взвешиванием партии массой 20-60 т от каждых 400-500 т проката или кусков профиля длиной не менее 300 мм, отбираемых при прокатке не реже, чем через каждые 100 прокатанных штанг. 16. Марки стали и технические требования-по ГОСТ 535-88 и другим действующим стандартам, оговоренным в заказе. 17.(Исключен, Изм. № 2). |  |
| --- | --- | --- |